**Алюминиевая жаростойкая алкидная глянцевая краска** cодержит в своем составе углеводородную смолу и алюминиевую пигментную пасту. Выдерживает температуру до 400 °С. Обладает хорошей укрываемой способностью. Не темнеет со временем, блестящая, отражает ультрафиолетовые лучи. Легко наносится с помощью кисти или валика.

**Область применения:** Применяется для окраски батарей, печей, труб, мостов, столбов, бензиновых цистерн, подъемных кранов, решеток и др. металлических поверхностей, где необходимы стойкость к высоким температурам или к воздействию ультрафиолета, а также в декоративных целях на металлические и деревянные поверхности, на бетон, пластик.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от ржавчины и старой краски металлической щеткой. Пыль, жир, солидол на деревянных и металлических поверхностях очищаются растворителем.

**Подготовка краски и нанесение:**Перед нанесением краска хорошо смешивается. Щетка должна быть чистой и мягкой. Достаточно окрасить в один слой. При необходимости можно нанести второй слой. Окрашивание производить при температуре коружающей среды от +5°С до +30°С.

**Техника безопасности:** R10 (Хранить вдали от огня), R20/22 (Вредно при вдыхании паров), R25 (Ядовита при применении внутрь), R36 (Вызывает раздражение слизистые), R42/43 (Вызывает раздражение при вдыхании паров и попадании на кожу), S2 (Держать вдали от детей), S3/7/9 (Хранить в закрытом виде в хорошо проветриваемом помещении), S23 (Не вдыхайте пары), S24/25 (Избегайте попадания на слизистые и кожу), S29 (Не выливайте в канализацию), S37/39 (При использовании надевайте защитные очки и маску), S51 (Используйте в хорошо проветриваемом помещении)

**Меры предосторожности:**В случае попадания в глаза необходимо промыть под проточной водой и сразу обратиться к врачу.

**Цвет:** Серебристо-серый (Алюминиевый)  
**Текстура:** Глянцевая  
**Точка блеска:** 30°  
**Растворитель:** Не требуется (готова к использованию), при необходимости синтетический Senta (альтернатива: 646, 650, ксилол)  
**Расход:** 15-20 м²/л в один слой  
**Поверхностное высыхание:** 15 минут  
**Полное высыхание:** 1 час  
**Упаковка:** 0,25 л., 0,375 л., 0,75 л., 15 л.  
**Срок хранения:** 1 год (при комнатной температуре в оригинальной упаковке)

http://www.nt26.ru/files/nt/photo/kraska/altyn.jpg

**Золотистая жаростойкая алкидная глянцевая краска** cодержит в своем составе углеводородную смолу и алюминиевую пигментную пасту. Выдерживает температуру до 400 °С. Обладает хорошей укрываемой способностью. Не темнеет со временем, блестящая, отражает ультрафиолетовые лучи. Легко наносится с помощью кисти или валика.

**Область применения:** Применяется для окраски батарей, печей, труб, мостов, столбов, бензиновых цистерн, подъемных кранов, решеток и др. металлических поверхностей, где необходимы стойкость к высоким температурам или к воздействию ультрафиолета, а также в декоративных целях на металлические и деревянные поверхности, на бетон, пластик.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от ржавчины и старой краски металлической щеткой. Пыль, жир, солидол на деревянных и металлических поверхностях очищаются растворителем.

**Подготовка краски и нанесение:**Перед нанесением краска хорошо смешивается. Щетка должна быть чистой и мягкой. Достаточно окрасить в один слой. При необходимости можно нанести второй слой. Окрашивание производить при температуре коружающей среды от +5°С до +30°С.

**Техника безопасности:** R10 (Хранить вдали от огня), R20/22 (Вредно при вдыхании паров), R25 (Ядовита при применении внутрь), R36 (Вызывает раздражение слизистые), R42/43 (Вызывает раздражение при вдыхании паров и попадании на кожу), S2 (Держать вдали от детей), S3/7/9 (Хранить в закрытом виде в хорошо проветриваемом помещении), S23 (Не вдыхайте пары), S24/25 (Избегайте попадания на слизистые и кожу), S29 (Не выливайте в канализацию), S37/39 (При использовании надевайте защитные очки и маску), S51 (Используйте в хорошо проветриваемом помещении)

**Меры предосторожности:**В случае попадания в глаза необходимо промыть под проточной водой и сразу обратиться к врачу.

**Цвет:** Золотистый  
**Текстура:** Глянцевая  
**Точка блеска:** 30 °  
**Растворитель:** Не требуется (готова к использованию), при необходимости синтетический Senta (альтернатива: 646, 650, ксилол)  
**Поверхностное высыхание:** 15 минут  
**Полное высыхание:** 1 час  
**Расход:** 15-20 м²/л в один слой  
**Упаковка:** 0,16 л., 15 л.  
**Срок хранения:** 1 год (при комнатной температуре в оригинальной упаковке)